| FICHA TÉCNICA | CH-CC-F-0012 |
| --- | --- |
|  | Version 01 |
| Resina epoxi EPOXIRES EPOM-60 | Fecha Revisión |
|  | Diciembre 2022 |

- INFORMACIÓN TÉCNICA

EPOXIRES EPOM-60  es  una  resina  de ester epoxico a base de acido graso conjugado de aceite de ricino, obteniendo películas de buena adhesión y brillo, dureza y de mínimo amarillamiento.

Se usa en esmaltes industriales y barnices y curados a 120°C y 180°C donde desarrollando sus máximas propiedades.

- PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

| VARIABLE | RANGO DE VARIACION |
| --- | --- |
| VISCOSIDAD GH A 25°C | Z.2 MAX |
| VALOR ACIDO | < 5 |
| PORCENTAJE DE SOLIDOS | 60 +/- 2 |
| COLOR GARDNER | Máximo 6 |
| SOLVENTE | Shesol A / Solvesso 100 |

- ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse en los envases originales cerrados, almacenados en un

lugar fresco y seco; evitando ser expuesto a la luz directa del sol, lluvia o intemperie.

- PRESENTACIÓN

Cilindro con 200 Kg neto.

Nota: Los datos señalados y recomendaciones son a títulos orientativos, no asumiendo ninguna responsabilidad por ellos, se recomienda hacer sus propios ensayos.

La fabricación de nuestros productos está basada en nuestro trabajo de investigación y desarrollo, usando insumos propios y seleccionados que aseguren su calidad. Los productos de Chemical Mining están garantizados por nuestro servicio técnico el cual se encuentra a su disposición para las consultas necesarias

CHEMICAL MINING S.A.: Av. Chillón Mz. “A” Lt.93- Fdo. Chacra Cerro – Comas

Telf.: 5214703 / 7197484 Telefax: 521-4225 /  e-mail: producción@chemisa.com.pe