| FICHA TÉCNICA | CH-CC-F-0012 |
| --- | --- |
|  | Version 01 |
| Resina alquídica POLYGAM P - 70 | Fecha Revisión |
|  | Diciembre 2022 |

- INFORMACIÓN TÉCNICA

Es un producto formulado especialmente para el uso industrial y artesanal, está diseñado para obtener propiedades de alta reactividad y dureza, fácil aplicación. El POLYGAM - 70 es un producto de alta performance que puede ser empleado para la fabricación de todo tipo de artículos moldeados por contacto y reforzados con fibra de vidrio, barnices parafínicos y otros.

- PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

| VARIABLE | RANGO DE VARIACION |
| --- | --- |
| VISCOSIDAD GARDNER a 25°C | U – W |
| VALOR ACIDO mg KOH / m g | ≤ 42 |
| PORCENTAJE DE SOLIDOS % | 65 % +/- 2 |
| PUNTO DE GEL min a 25 °C | 4’ - 6’ |
| COLOR GARDNER | Máximo 4 |

- ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse en los envases originales cerrados, almacenados en un

lugar fresco y seco; evitando ser expuesto a la luz directa del sol, lluvia o intemperie.

- PRESENTACIÓN

Cilindro con 220 Kg neto.

Nota: Los datos señalados y recomendaciones son a títulos orientativos, no asumiendo ninguna responsabilidad por ellos, se recomienda hacer sus propios ensayos.

La fabricación de nuestros productos está basada en nuestro trabajo de investigación y desarrollo, usando insumos propios y seleccionados que aseguren su calidad. Los productos de Chemical Mining están garantizados por nuestro servicio técnico el cual se encuentra a su disposición para las consultas necesarias.

CHEMICAL MINING S.A.: Av. Chillón Mz. “A” Lt.93- Fdo. Chacra Cerro – Comas

Telf.: 5214703 / 7197484 Telefax: 521-4225 /  e-mail: producción@chemisa.com.pe